|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| H型钢(公斤/米) |
| (H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度) |
| 类别 | 型号 | H\*B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 理论重量 |
| HW | 200\*200 | 200\*200 | 8 | 12 | 50.5 |
| 200\*204 | 12 | 12 | 56.7 |
| 250\*250 | 250\*250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 250\*255 | 14 | 14 | 82.2 |
| 300\*300 | 294\*302 | 12 | 12 | 85 |
| 300\*300 | 10 | 15 | 94.5 |
| 300\*305 | 15 | 15 | 106 |
| 350\*350 | 344\*348 | 10 | 16 | 115 |
| 350\*350 | 12 | 19 | 137 |
| 400\*400 | 388\*402 | 15 | 15 | 141 |
| 394\*398 | 11 | 18 | 147 |
| 400\*400 | 13 | 21 | 172 |
| 400\*408 | 21 | 21 | 197 |
| 414\*405 | 18 | 28 | 233 |
| 428\*407 | 20 | 35 | 284 |
| 458\*417 | 30 | 50 | 415 |
| 498\*342 | 45 | 70 | 605 |
| HM | 150\*100 | 148\*100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200\*150 | 194\*150 | 6 | 9 | 31.2 |
| 250\*175 | 244\*175 | 7 | 11 | 44.1 |
| 300\*200 | 294\*200 | 8 | 12 | 57.3 |
| 350\*250 | 340\*250 | 9 | 14 | 79.7 |
| 400\*300 | 390\*300 | 10 | 16 | 107 |
| 450\*300 | 440\*300 | 11 | 18 | 124 |
| 500\*300 | 482\*300 | 11 | 15 | 115 |
| 488\*300 | 11 | 18 | 129 |
| 600\*300 | 582\*300 | 12 | 17 | 137 |
| 588\*300 | 12 | 20 | 151 |
| 594\*302 | 14 | 23 | 175 |
| HN | 100\*50 | 100\*50 | 5 | 7 | 9.54 |
| 125\*60 | 125\*60 | 6 | 8 | 13.3 |
| 150\*75 | 150\*75 | 5 | 7 | 14.3 |
| 175\*90 | 175\*90 | 5 | 8 | 18.2 |
| 200\*100 | 198\*99 | 4.5 | 7 | 18.5 |
| 200\*100 | 5.5 | 8 | 21.7 |
| 250\*125 | 248\*124 | 5 | 8 | 25.8 |
| 250\*125 | 6 | 9 | 29.7 |
| 300\*150 | 298\*149 | 5.5 | 8 | 32.6 |
| 300\*150 | 6.5 | 9 | 37.3 |
| 350\*175 | 346\*174 | 6 | 9 | 41.8 |
| 350\*175 | 7 | 11 | 50 |
| 400\*150 | 400\*150 | 8 | 13 | 55.8 |
| 400\*200 | 396\*199 | 7 | 11 | 56.7 |
| 400\*200 | 8 | 13 | 66 |
| 450\*150 | 450\*150 | 9 | 14 | 65.5 |
| 450\*200 | 446\*199 | 8 | 12 | 66.7 |
| 450\*200 | 9 | 14 | 76.5 |
| 500\*150 | 500\*150 | 10 | 16 | 77.1 |
| 500\*200 | 496\*199 | 9 | 14 | 79.5 |
| 500\*200 | 10 | 16 | 89.6 |
| 506\*201 | 11 | 19 | 103 |
| 600\*200 | 596\*199 | 10 | 15 | 95.1 |
| 600\*200 | 11 | 17 | 106 |
| 606\*201 | 12 | 20 | 120 |
| 700\*300 | 692\*300 | 13 | 20 | 166 |
| 700\*300 | 13 | 24 | 185 |
| 800\*300 | 792\*300 | 14 | 22 | 191 |
| 800\*300 | 14 | 26 | 210 |
| 900\*300 | 890\*299 | 15 | 23 | 213 |
| 900\*300 | 16 | 28 | 243 |
| 912\*302 | 18 | 34 | 286 |

  热轧H型钢理论重量表 |
| 　 |  | 　 |
| 　 |

